Osvědčení hodnoty

Č. 001-1-01 2013-06-28

| 1. | Charakteristický kód typu produktu | Systémy odsávacího zařízení s vnitřními trubkami z keramiky zařízení vzduch-spaliny dle EN 13063-1:2007 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Označení: | Izolovaný trubkový komín T400 N1 D 3 G50 |
| 3. | Účel použití: | Víceplášťové zařízení systému vzduch-spaliny s keramickými vnitřními trubkami bez nebo s vytvarovanou vzduchovou šachtou (vícefunkční šachta), k odvádění spalin z ohnišť do volného prostoru. |
| 4. | Výrobce: | Kamin- und Betonwerk Rohr Obermair-Riesender GmbH ( Co KG Bahnhofstr. 8 4532 Rohr im Kremstal, Rakousko Tel. č. +43 (0) 7258 / 2203-0 fax č. +43 (0) 7258 / 2203-20 e-mail: office@rohrkamin.at |
| 5. | Zplnomocněnec: | Mag. Helmut Obermair, jednatel |
| 6. | Hodnotící systém: | 2+ |
| 7. | Notifikační orgán: | Notifikační certifikační orgán Země Horní Rakousko, certifikační orgán pro stavební výrobky, Schirmerstr. 12, 4060 Leonding, Rakousko, provedl dne 13.09.2009 první kontrolu výrobního závodu a vlastní závodní výrobní kontroly včetně průběžného sledování, hodnocení a evaluace vlastní závodní výrobní kontroly dle postupu 2+ a vystavil certifikát shody 0989-CPD-0606 pro vlastní závodní výrobní kontrolu. |
| 8. | Osvědčení hodnot ETB: | odpadá |
| 9. | Osvědčovaný výkon | dle ZA.1 z EN 13063-1:2005+A1:2007 |
| Charakteristický znak | Osvědčovaná hodnota | Harmonizovaná technická specifikace |
| 5.2.4 Odolnost ohni zvenku směrem ven | NPD | EN 13063-1 1 |
| 5.2.1.3 Odolnost proti ohni zevnitř ven Odolnost proti tepelnému šoku | T400 | EN 13063-1 |
| 5.2.1.3 Odolnost proti ohni zevnitř ven Odolnost hoření sazí | G50 | EN 13063-1 |
| 5.3.1 Plynotěsnost/únik | N1 | EN 13063-1 |
| 5.3.3 Odpor proudění vnitřních trubek a spojovacích kusů | r = 0,0015 m ( ( 1,6 | EN 13063-1 dle EN 13384-1 2 |
| 5.2.3 Dimenze / odpor prostupu tepla | ( R48 | EN 13063-1 |
| 5.1.2 Pevnost v tlaku vnitřní trubky | ( 10 MN/mm2 | EN 13063-1 2 |
| 5.1.3 Maximální výška vnitřní trubky | ( 50 m | EN 13063-1 2 |
| 5.1.4.2 Pevnost v tlaku spojovacího prostředku vnitřní trubky | ( 10 N/mm2 | EN 13063-1 |
| 5.1.7 Spojovací prostředek vnějšího pláště | Malta: ( 10 M 2,5 | EN 13063-1 3 EN 998-2 |
| 5.1.6 Pevnost v tlaku vnějšího pláště | ( 50 m | EN 13963-1 4 |
| 5.3.2 Stálost plynotěsnosti/úniky chemických sloučenin/koroze Odolnost pevnosti v tlaku vůči chemickým sloučeninám | D3 Ztráta hmotnosti ( 5 % | EN 13063-1 EN 1443 2 EN 1457 2 |

1  Důkaz národní dle ÖNORM B 8203: F90

2  Osvědčení hodnoty firmy Hart Keramik, ref. č. 1457-1-01-001-2013-06-28

3  Není obsaženo v dodávaném programu

4  Osvědčení hodnoty firmy Rohr Kamin, ref. č. 010-1-01 2013-06-28

| 5.5 Odolnost mrazu/orosení | NPD | EN 13063-1 5 |
| --- | --- | --- |
| Max. výška systémového odsávacího zařízení | ( 38,00 m | Eurocode, Typenstatik 6 |
| Odolnost v ohybu (maximální stavební výška nad posledním zajištěním) | ( 1 m | Eurocode, Typenstatik 4 |
| Uvolňování nebezpečných látek | není | EN 13063-1 7 |
| Instalační údaje | Provedení obsahuje vždy nejnižší třídy | Technická specifikace |
| Způsob montáže vnitřní keramické trubky 8 | Uspořádané s izolací nejméně 20 mm okolo vnitřní trubky |  |
| Zpracování | Vnější plášť: malta M 2,5 nebo M 5 | EN 998-2 |
|  | Keramická vnitřní trubka: s kyselinovým tmelem firmy Calderys | EN 13063-1 |
| Odstup od stěny nebo od hořlavých stavebních látek s maximálním odporem prostupu tepla 2,5 m2K/W | Typ 1a: Meziprostor mezi vnější stranou vnějšího pláště a vnitřní stranou stěny, max. 2 strany, vyložit tepelnou izolací (tepelná vodivost ( 0,04 W/(mK)) nejméně tloušťky 50 mm. Povrch může být uzavřený analogicky dle stěn. Viditelné povrchy vnějšího pláště je možné omítnout. |  |
| Prostupy stropy s maximální výškou izolace 20 cm | Meziprostor mezi vnější stranou vnějšího pláště a prostupem stropem vyložit tepelnou izolací (tepelná vodivost ( 0,04 W/(mK)) nejméně tloušťky 50 mm kolem dokola. |  |
| Oblast použití | Ohniště pro plynná (1), kapalná (2) a pevná (3) paliva |  |
|  | Provoz v závislosti na vzduchu v prostoru |  |
|  | Suchý způsob provozu |  |

Systémová odsávací zařízení č. 001-1-01 2013-06-28 odpovídají výkonovým požadavkům normy ÖNORM EN 13063-1:2007 Spalinová zařízení – Systémová spalinová zařízení s keramickými vnitřními trubkami – část 1: Požadavky a zkoušky odolnosti požáru sazí; německé znění EN 13063-1:2005+A1:2007

| 10. | Osvědčení hodnoty: | Hodnota produktu dle čísel 1 a 2 odpovídá osvědčované hodnotě dle čísla 9. Odpovědný za vyhotovení tohoto osvědčení hodnoty je samotný výrobce dle čísla 4. |
| --- | --- | --- |

Podepsáno za výrobce a ve jménu výrobce:

| Rohr, dne 28.06.2013 | Mag. Helmut Obermair, jednatel |
| --- | --- |

5  Zkušební osvědčení

6  Přesné rozměry viz typová statika

7  V rámci nařízení EU o chemikáliích (nařízení REACH) byl zveřejněn seznam kandidátů „SVHC-látky“ (stav 19.12.2012), „Seznam se zvláště znepokojivými látkami“ Evropské agentury chemikálií (ECHA) v Helsinkách. V produktu nejsou obsažené substance uvedené v aktuálním seznamu kandidátů.

8  Viz odpovídající návod na spojování