**Ploché řemeny**

Výroba se provádí slepením na míru dle zadání zákazníka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ | Vrchní strana | | | Tažná vrstva | Vnitřní strana | | | Tloušťka | Hmotnost | Minimální O řemenic | Napětí při 1% protažení | Napětí při 2,5% protažení | Teplostní odolnosti | |
|  | materiál | barva | koef. tření |  | materiál | barva | koef. tření | mm | kg/m2 | mm | N/cm | N/cm | °C | °C |
| E série | | | | | | | | | | | | | | |
| T-E10/20 | textil | okrová | 0,7 | polyester kord | guma | černá | 0,7 | 2,1 | 2,5 | 25 | 100 | 200 | -20 | 70 |
| T-E30/30 | textil | okrová | 0,7 | guma | černá | 0,7 | 3,1 | 3,6 | 50 | 300 | 600 | -20 | 70 |
| DG-E10/30 | textil | okrová | 0,7 | guma | okrová | 0,7 | 3 | 3,5 | 30 | 100 | 200 | -20 | 70 |
| DG-E10/40 | textil | okrová | 0,7 | guma | okrová | 0,7 | 4,2 | 5,2 | 40 | 100 | 200 | -20 | 70 |
| GGT série | | | | | | | | | | | | | | |
| GTT 40 | textil | šedá | 0,7 | polyamid folie | guma | zelená | 0,7 | 1,4 | 1,5 | 20 | 20 | 40 | 0 | 100 |
| GTT 100 | textil | šedá | 0,7 | guma | zelená | 0,7 | 1,7 | 1,8 | 25 | 50 | 100 | 0 | 100 |
| GTT 140 | textil | šedá | 0,7 | guma | zelená | 0,7 | 2,3 | 2,6 | 60 | 70 | 140 | 0 | 100 |
| GTT 200 | textil | šedá | 0,7 | guma | zelená | 0,7 | 2,6 | 2,8 | 100 | 100 | 200 | 0 | 100 |
| GTT 280 | textil | šedá | 0,7 | guma | zelená | 0,7 | 3,1 | 3,4 | 150 | 140 | 280 | 0 | 100 |
| DG HS série | | | | | | | | | | | | | | |
| DG1/15 HS | textil | okrová | 0,7 | polyamid folie | guma | okrová | 0,7 | 1,6 | 1,8 | 20 | 50 | 100 | 0 | 100 |
| DG1/30 HS | textil | okrová | 0,7 | guma | okrová | 0,7 | 3 | 3,4 | 30 | 50 | 100 | 0 | 100 |
| DG1/40 HS | textil | okrová | 0,7 | guma | okrová | 0,7 | 4 | 4,6 | 40 | 50 | 100 | 0 | 100 |
| DG2/30 HS | textil | okrová | 0,7 | guma | okrová | 0,7 | 3,2 | 3,7 | 40 | 70 | 140 | 0 | 100 |
| DG2/40 HS | textil | okrová | 0,7 | guma | okrová | 0,7 | 4 | 4,8 | 50 | 70 | 140 | 0 | 100 |
| DG2/60 HS | textil | okrová | 0,7 | guma | okrová | 0,7 | 5,5 | 6,3 | 60 | 70 | 140 | 0 | 100 |
| DG3/40 HS | textil | okrová | 0,7 | guma | okrová | 0,7 | 4 | 4,3 | 100 | 100 | 200 | 0 | 100 |
| DG série | | | | | | | | | | | | | | |
| DG1/15 | textil | zelená | 0,7 | Polyamid folie | guma | zelená | 0,7 | 1,6 | 1,8 | 20 | 50 | 100 | 0 | 100 |
| DG1/30 | textil | zelená | 0,7 | guma | zelená | 0,7 | 3 | 3,4 | 30 | 50 | 100 | 0 | 100 |
| DG1/40 | textil | zelená | 0,7 | guma | zelená | 0,7 | 4 | 4,6 | 40 | 50 | 100 | 0 | 100 |
| DG2/20 | textil | zelená | 0,7 | guma | zelená | 0,7 | 2,4 | 2,8 | 40 | 70 | 140 | 0 | 100 |
| DG2/30 | textil | zelená | 0,7 | guma | zelená | 0,7 | 3,2 | 3,7 | 40 | 70 | 140 | 0 | 100 |
| DG2/40 | textil | zelená | 0,7 | guma | zelená | 0,7 | 4 | 4,8 | 50 | 70 | 140 | 0 | 100 |
| DG2/60 | textil | zelená | 0,7 | guma | zelená | 0,7 | 5,5 | 6,3 | 60 | 70 | 140 | 0 | 100 |
| DG1/45 MF | textil | červená | 1 | guma | zelená | 0,7 | 4,5 | 5,1 | 50 | 50 | 100 | 0 | 100 |
| DG2/60 MF | textil | červená | 1 | guma | zelená | 0,7 | 6,5 | 7,1 | 75 | 70 | 140 | 0 | 100 |
| GTI série | | | | | | | | | | | | | | |
| GTI 100 | textil | černá | 0,3 | Polyamid folie | guma | černá | 0,6 | 1,4 | 1,5 | 25 | 50 | 100 | 0 | 100 |
| GTI 140 | textil | černá | 0,3 | guma | černá | 0,6 | 2,3 | 2,8 | 60 | 70 | 140 | 0 | 100 |
| GTI 200 | textil | černá | 0,3 | guma | černá | 0,6 | 2,6 | 3,1 | 100 | 100 | 200 | 0 | 100 |
| GTI 280 | textil | černá | 0,3 | guma | černá | 0,6 | 3,4 | 3,9 | 150 | 140 | 280 | 0 | 100 |
| GTI 400 | textil | černá | 0,3 | guma | černá | 0,6 | 3,7 | 4,2 | 200 | 200 | 400 | 0 | 100 |
| GTI 600 | textil | černá | 0,3 | guma | černá | 0,6 | 4,9 | 5,8 | 300 | 300 | 600 | 0 | 100 |
| GTI 800 | textil | černá | 0,3 | guma | černá | 0,6 | 5,6 | 6,3 | 400 | 400 | 800 | 0 | 100 |
| GTF série | | | | | | | | | | | | | | |
| GTF 40 | textil | zelená | 0,3 | Polyamid folie | guma | zelená | 0,6 | 0,9 | 1 | 15 | 20 | 40 | 0 | 100 |
| GTF 60 | textil | zelená | 0,3 | guma | zelená | 0,3 | 1 | 1,1 | 20 | 30 | 60 | 0 | 100 |
| GTF 100 | textil | zelená | 0,3 | guma | zelená | 0,6 | 1,4 | 1,5 | 25 | 50 | 100 | 0 | 100 |
| GTF 140 | textil | zelená | 0,3 | guma | zelená | 0,6 | 2,1 | 2,3 | 50 | 70 | 140 | 0 | 100 |
| UTI série | | | | | | | | | | | | | | |
| UTI 60 | textil | červená | 0,3 | polyamid folie | useň | šedá | 0,4 | 2,4 | 2,7 | 30 | 30 | 60 | 0 | 80 |
| UTI 100 | textil | červená | 0,3 | useň | šedá | 0,4 | 2,5 | 2,5 | 50 | 50 | 100 | 0 | 80 |
| UTI 140 | textil | červená | 0,3 | useň | šedá | 0,4 | 3,1 | 3,1 | 75 | 70 | 140 | 0 | 80 |
| UTI 200 | textil | červená | 0,3 | useň | šedá | 0,4 | 3,3 | 3,4 | 100 | 100 | 200 | 0 | 80 |
| UTI 280 | textil | červená | 0,3 | useň | šedá | 0,4 | 3,8 | 4 | 150 | 140 | 280 | 0 | 80 |
| UTI 400 | textil | červená | 0,3 | useň | šedá | 0,4 | 4,4 | 4,6 | 200 | 200 | 400 | 0 | 80 |
| UTI 600 | textil | červená | 0,3 | useň | šedá | 0,4 | 5,6 | 5,9 | 300 | 300 | 600 | 0 | 80 |
| UTI 800 | textil | červená | 0,3 | useň | šedá | 0,4 | 6,1 | 6,8 | 400 | 400 | 800 | 0 | 80 |
| UUI série | | | | | | | | | | | | | | |
| UUI 40 | useň | šedá | 0,4 | polyamid folie | useň | šedá | 0,4 | 3,2 | 3,2 | 50 | 20 | 40 | 0 | 80 |
| UUI 100 | useň | šedá | 0,4 | useň | šedá | 0,4 | 3,2 | 3,2 | 50 | 50 | 100 | 0 | 80 |
| UUI 140 | useň | šedá | 0,4 | useň | šedá | 0,4 | 4 | 4,1 | 75 | 70 | 140 | 0 | 80 |
| UUI 200 | useň | šedá | 0,4 | useň | šedá | 0,4 | 4,2 | 4,4 | 100 | 100 | 200 | 0 | 80 |
| UUI 280 | useň | šedá | 0,4 | useň | šedá | 0,4 | 4,8 | 5 | 150 | 140 | 280 | 0 | 80 |
| UUI 400 | useň | šedá | 0,4 | useň | šedá | 0,4 | 6 | 6 | 200 | 200 | 400 | 0 | 80 |
| UUI 600 | useň | šedá | 0,4 | useň | šedá | 0,4 | 7,2 | 7,6 | 300 | 300 | 600 | 0 |  |

Tolerance řemenů:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Délka | do 5000 mm | ± 0,5 % |
| od 5000 do 20000 mm | ± 0,3 % |
| nad 20000 mm | ± 0,2 % |
| Šíře | do 60 mm | ± 1 mm |
| od 60 do 150 mm | ± 1,5 mm |
| nad 150 mm | ± 2 mm |

[**SiteMap**](http://www.reko-sro.cz/cz/site-map-dopravni-pasy.htm) **|** [**xHTML**](http://validator.w3.org/check?uri=http%3A%2F%2Fwww.reko-sro.cz%2Fcz%2Fploche-hnaci-remeny%2Findex.htm) **|** [**css**](http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=www.reko-sro.cz/css/css.css&profile=css21&usermedium=all&warning=1) **| © 2007 created by sedin**