**Transportní a výrobní pásy**

Výroba na míru dle požadavků zákazníka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ | Potravinářský atest | Antistatický | Snížená hlučnost | Barva povrchu | Tloušťka | Hmotnost | Minimální průměr válců (2) | Tah pro 1% prodloužení | Maximální tažná síla | Minimální teplotní odolnost | Maximální teplotní odolnost | Hodnota tření (4) | Výrobní šíře pásu |
|  |  |  |  |  | mm | kg/m2 | mm | N/mm | N/mm | °C | °C |  |  |
| POLYURETAN | | | | | | | | | | | | | |
| EL2-U10 FL | Potravinářský atest | Antistatický |  | zelená | 1 | 1,2 | 10 | 2(1) | 2 | -20 | 60 | MF | 2000 |
| EL2-U10W | Potravinářský atest |  |  | bílá | 1 | 1 | 10 | 2(1) | 2 | -20 | 60 | LF | 2000 |
| EL2-U10 HP W | Potravinářský atest |  |  | bílá | 1 | 1,1 | 10 | 2(1) | 2 | -30 | 60 | MF | 2000 |
| EL2-U10 HP blue | Potravinářskýk atest |  |  | modrá | 1 | 1,1 | 10 | 2(1) | 2 | -30 | 60 | MF | 2000 |
| EL3-U15 FL | Potravinářský atest | Antistatický |  | zelená | 1,5 | 1,6 | 10 | 3(1) | 3 | -20 | 60 | MF | 2000 |
| EL4-U20 W | Potravinářskýk atest |  |  | bílá | 2 | 2,2 | 10 | 4(1) | 4 | -20 | 60 | LF | 2000 |
| EL4-U20 FH | Potravinářský atest | Antistatický |  | zelená | 2,1 | 2,1 | 10 | 4(1) | 4 | -20 | 60 | MF | 2000 |
| 1M5 U0-U2 W A | Potravinářskýk atest | Antistatický |  | bílá | 0,7 | 0,8 | 6 | 5 | 5 | -20 | 60 | LF | 2000 |
| 1M5 U0-U2 W A LF VL | Potravinářský atest | Antistatický |  | bílá | 0,7 | 0,8 | 6 | 5 | 5 | -20 | 100 | LF | 1500 |
| 1M5 U0-U2 HP W A | Potravinářskýk atest | Antistatický |  | bílá | 0,7 | 0,8 | 6 | 5 | 5 | -30 | 100 | MF | 2000 |
| 1M5 U0-U2 HP W S A | Potravinářský atest | Antistatický |  | bílá | 0,7 | 0,8 | 6 | 5 | 5 | -30 | 100 | HF | 2000 |
| 1M5 U0-U2 HP VL blue A | Potravinářskýk atest | Antistatický |  | modrá | 0,7 | 0,8 | 6 | 5 | 5 | -30 | 100 | MF | 2000 |
| 1M5 U0-U2 PN yellow | Potravinářský atest |  |  | žlutá | 1 | 0,9 | 6 | 5 | 5 | -20 | 100 | HF | 2000 |
| 1M6 U0-U2 | Potravinářskýk atest | Antistatický | Snížená hlučnost (1) | zelená | 0,8 | 0,9 | 6 | 6 | 6 | -20 | 100 | LF | 2000 |
| 1T6 U0-U4 W A SP | Potravinářský atest | Antistatický |  | bílá | 0,9 | 0,9 | 6 | 6 | 6 | -20 | 100 | LF | 3000 |
| 1M6 U0-U5 FL | Potravinářskýk atest | Antistatický | Snížená hlučnost (1) | zelená | 1 | 1 | 10 | 6 | 6 | -20 | 100 | MF | 2000 |
| 1M6 U3-U3 FL | Potravinářský atest | Antistatický |  | zelená | 1,2 | 1,3 | 10 | 6 | 6 | -20 | 100 | MF | 2000 |
| 1M6 U5-U5 FL | Potravinářskýk atest | Antistatický |  | zelená | 1,6 | 1,9 | 20 | 6 | 6 | -20 | 100 | MF | 2000 |
| 1M12 U0-U3 HP PN N S |  | Antistatický | Snížená hlučnost (1) | černá | 1,5 | 1,6 | 6 | 12 | 12 | -30 | 100 | HF | 2000 |
| ST06 | Potravinářskýk atest | Antistatický |  | zelená | 0,6 | 0,6 | 10 | 4 | 4 | -30 | 100 | MF | 2000 |
| 2M5 U0-U0 HP A | Potravinářský atest | Antistatický |  | bílá | 1 | 1 | 6 | 6 | 12 | -30 | 100 | LF | 2000 |
| 2M5 U0-U2 A | Potravinářskýk atest | Antistatický |  | zelená | 1,2 | 1,4 | 6 | 6 | 12 | -20 | 100 | LF | 2000 |
| 2M5 U0-U2 W A |  |  |  | bílá | 1,3 | 1,5 | 6 | 6 | 12 | -20 | 100 | MF | 2000 |
| 2M5 U0-U2 LF W A | Potravinářskýk atest | Antistatický |  | bílá | 1,3 | 1,5 | 6 | 6 | 12 | -20 | 100 | LF | 2000 |
| 2M5 U0-U2 HP W S A | Potravinářský atest | Antistatický |  | bílá | 1,3 | 1,4 | 6 | 6 | 12 | -30 | 100 | HF | 2000 |
| 2M5 U0-U2 HP W A | Potravinářskýk atest | Antistatický |  | bílá | 1,3 | 1,4 | 6 | 6 | 12 | -30 | 100 | MF | 2000 |
| 2M5 U0-U2 HP PN W A | Potravinářský atest | Antistatický |  | bílá | 1,4 | 1,4 | 6 | 6 | 12 | -30 | 100 | MF | 2000 |
| 2M5 U0-U2 HP VL blue A | Potravinářskýk atest | Antistatický |  | modrá | 1,3 | 1,4 | 6 | 6 | 12 | -30 | 100 | MF | 2000 |
| 2M5 U0-U2 HP PN blue A | Potravinářský atest | Antistatický |  | modrá | 1,6 | 1,5 | 6 | 6 | 12 | -30 | 100 | MF | 2000 |
| 2M5 U2-U2 HP VL blue A | Potravinářskýk atest | Antistatický |  | modrá | 1,5 | 1,7 | 10 | 6 | 12 | -30 | 100 | MF | 2000 |
| 2MT6 U0-0 | Potravinářský atest |  |  | natural | 1,5 | 1,4 | 6 | 6 | 12 | -20 | 100 | LF | 2000 |
| 2T6 0-0 |  | Antistatický |  | žlutá | 1,1 | 1,1 | 20 | 6 | 12 | -20 | 70 | LF | 2000 |
| 2M8 U0-U0 | Potravinářský atest | Antistatický |  | natural | 1,3 | 1,4 | 6 | 8 | 16 | -20 | 100 | LF | 2000 |
| 2M8 U0-U0 | Potravinářskýk atest | Antistatický |  | natural | 1,3 | 1 | 6 | 8 | 16 | -20 | 100 | LF | 3000 |
| 2M8 U0-U0 GR |  | Antistatický |  | šedá | 1,3 | 1,4 | 6 | 8 | 16 | -20 | 100 | LF | 2000 |
| 2M8 U0-U0 GR SP |  | Antistatický |  | šedá | 1,3 | 1,4 | 6 | 8 | 16 | -20 | 100 | LF | 3000 |
| 2T8 U0-0 | Potravinářský atest |  |  | bílá | 1,3 | 1,4 | 6 | 8 | 16 | -20 | 100 | LF | 3000 |
| 2M8 U0-U2 |  | Antistatický |  | zelená | 1,4 | 1,6 | 6 | 8 | 16 | -20 | 100 | LF | 2000 |
| 2M8 U0-U2 N HC |  | Antistatický |  | černá | 1,6 | 1,6 | 6 | 8 | 16 | -20 | 100 | LF | 2000 |
| 2M8 U0-U2 SP |  | Antistatický |  | zelená | 1,5 | 1,6 | 6 | 8 | 16 | -20 | 100 | LF | 3500 |
| 2M8 U0-U2 W A SP | Potravinářský atest | Antistatický |  | bílá | 1,5 | 1,5 | 6 | 8 | 16 | -20 | 100 | LF | 3500 |
| 2M8 U0-U2 N SP |  | Antistatický |  | černá | 1,4 | 1,4 | 6 | 8 | 16 | -20 | 100 | LF | 3500 |
| 2M8 U0-U5 TR | Potravinářský atest | Antistatický |  | transp. | 1,7 | 2 | 40 | 8 | 16 | -20 | 100 | LF | 2000 |
| 2T12 U0-U2 W SP | Potravinářskýk atest | Antistatický |  | bílá | 1,6 | 1,8 | 30 | 12 | 24 | -20 | 100 | LF | 3000 |
| 2T12 U0-U2 FM FR |  | Antistatický |  | antracit | 1,8 | 1,8 | 30 | 12 | 24 | -20 | 100 | MF | 2000 |
| 2M12 U0-U3 R A | Potravinářskýk atest | Antistatický |  | zelená | 1,7 | 1,8 | 40 | 12 | 24 | -20 | 100 | LF | 2000 |
| 2M12 U0-U3 R W A | Potravinářský atest | Antistatický |  | bílá | 1,7 | 1,8 | 40 | 12 | 24 | -20 | 100 | LF | 2000 |
| 2M12 U0-U3 R N A |  | Antistatický |  | černá | 1,7 | 1,8 | 40 | 12 | 24 | -20 | 100 | LF | 2000 |
| 2M12 U0-V-U5 |  | Antistatický | Snížená hlučnost (1) | zelená | 2 | 2,5 | 60 | 12 | 24 | -10 | 60 | LF | 3000 |
| 2M12 U0-V-U5 SP |  | Antistatický | Snížená hlučnost (1) | zelená | 2,1 | 2,5 | 60 | 12 | 24 | -10 | 60 | LF | 3000 |
| 2M12 U0-U10 W A | Potravinářský atest | Antistatický | Snížená hlučnost (1) | bílá | 2,4 | 2,7 | 50 | 12 | 24 | -20 | 100 | LF | 2000 |
| 2M12 V5-V-U10 W | Potravinářskýk atest | Antistatický |  | bílá | 3,5 | 4 | 80 | 12 | 24 | -10 | 60 | LF | 2000 |
| 2M12 U0-U15 LT W | Potravinářský atest |  | Snížená hlučnost (1) | bílá | 6 | 3,5 | 50 | 12 | 24 | -20 | 100 | MF | 600 |
| 2M12 U0-U20 | Potravinářskýk atest | Antistatický | Snížená hlučnost (1) | zelená | 3,4 | 3,8 | 80 | 12 | 24 | -20 | 100 | LF | 2000 |
| 3M8 U0-U3 |  | Antistatický |  | zelená | 2,2 | 2,4 | 60 | 10 | 20 | -20 | 100 | LF | 2000 |
| 3M8 U0-V-U3 N SP |  | Antistatický |  | černá | 2,1 | 2,6 | 60 | 10 | 20 | -20 | 100 | LF | 3000 |
| 3M18 U0-V-U10 |  | Antistatický | Snížená hlučnost (1) | zelená | 3,7 | 4,4 | 100 | 18 | 36 | -10 | 60 | LF | 2000 |
| 3M18 U0-V-U10 SP |  | Antistatický | Snížená hlučnost (1) | zelená | 3,7 | 4,4 | 100 | 18 | 36 | -10 | 60 | LF | 3000 |
| GUMA | | | | | | | | | | | | | |
| 2M8 U0-U-G5 FL |  | Antistatický |  | zelená | 2 | 2,4 | 25 | 8 | 16 | -20 | 100 | MF | 2000 |
| 2M8 U0-U-G10 FH |  | Antistatický |  | zelená | 2,3 | 2,4 | 50 | 8 | 16 | -20 | 100 | HF | 2000 |
| 2M8 U0-U-G15 FL |  | Antistatický |  | zelená | 3 | 3,4 | 50 | 8 | 16 | -20 | 100 | MF | 2000 |
| 2T12 U0-U-G10 FH |  | Antistatický |  | zelená | 2,2 | 2,2 | 50 | 12 | 24 | -20 | 100 | HF | 2000 |
| 2M12 U0-G25 GP |  | Antistatický |  | zelená | 5,5 | 4,5 | 60 | 12 | 24 | -40 | 100 | HF | 1200 |
| 2T12 U0-G25 GP |  | Antistatický |  | zelená | 5,5 | 4,5 | 80 | 12 | 24 | -40 | 100 | HF | 1200 |
| 2T12 U0-G35 GP |  | Antistatický |  | zelená | 6,5 | 6,5 | 80 | 12 | 24 | -40 | 100 | HF | 1200 |
| MF GUMA | | | | | | | | | | | | | |
| 2T12 U0-U-G15 MF |  | Antistatický |  | červená | 2,8 | 3,4 | 50 | 12 | 24 | -20 | 100 | HF | 1200 |
| 3M18 U0-U-G40 MF |  | Antistatický |  | červená | 5,7 | 5,9 | 100 | 18 | 36 | -20 | 100 | HF | 1200 |
| 3M18 U0-U-G60 MF |  | Antistatický |  | červená | 7,3 | 8,3 | 100 | 18 | 36 | -20 | 100 | HF | 1200 |
| NT5 MF |  | Antistatický |  | červená | 5 | 5,5 | 50 | 6 | 12 | -20 | 100 | HF | 1200 |
| POLYAMID | | | | | | | | | | | | | |
| 2P6 G1-0 |  | Antistatický |  | bílá | 1,8 | 1,8 | 20 | 9 | 16 | -20 | 100 | LF | 2000 |
| CNG |  | Antistatický |  | zelená | 0,7 | 0,7 | 20 | 2 | 4 | -20 | 100 | MF | 1200 |
| CNPG |  | Antistatický |  | zelená | 1 | 0,9 | 20 | 2 | 4 | 0 | 100 | MF | 500 |
| PR0-L |  | Antistatický |  | zelená | 0,9 | 0,8 | 15 | 2 | 4 | 0 | 100 | LF | 500 |
| N |  | Antistatický |  | zelená | 0,6 | 0,6 | 15 | 2 | 4 | -20 | 100 | LF | 1200 |
| N8 |  | Antistatický |  | zelená | 1 | 0,9 | 15 | 3 | 6 | -20 | 100 | LF | 1200 |
| NT1 |  | Antistatický |  | zelená | 1,2 | 1,2 | 15 | 3 | 6 | -20 | 100 | MF | 1200 |
| NT2 |  | Antistatický |  | zelená | 2 | 2,1 | 20 | 3,5 | 7 | -20 | 100 | MF | 1200 |
| NT3 |  | Antistatický |  | zelená | 3 | 3,2 | 40 | 6 | 12 | -20 | 100 | MF | 1200 |
| NT4 |  | Antistatický |  | zelená | 4 | 4,3 | 60 | 6 | 12 | -20 | 100 | MF | 1200 |
| P4 |  | Antistatický |  | zelená | 3,4 | 3,7 | 200 | 20 | 40 | 0 | 100 | LF | 2000 |
| P4/P |  | Antistatický |  | šedivá | 3,1 | 3,5 | 200 | 20 | 40 | 0 | 100 | LF | 2000 |
| P4/N |  | Antistatický |  | černá | 3,4 | 3,7 | 200 | 20 | 40 | 0 | 100 | LF | 2000 |
| SILIKON | | | | | | | | | | | | | |
| 1M6 U0-S0 | Potravinářský atest | Antistatický |  | transp. | 0,6 | 0,4 | 20 | 6 | 6 | -30 | 100 | HF | 2000 |
| 2M8 U0-U-S0 |  | Antistatický |  | natural | 1,3 | 1,1 | 30 | 8 | 16 | -20 | 100 | LF | 2000 |
| 2M8 U0-U-S0 GR |  | Antistatický |  | šedivý | 1,3 | 1,1 | 6 | 8 | 16 | -20 | 100 | LF | 2000 |
| 2MT8 S0-S0 |  | Antistatický |  | natural | 1,2 | 1,1 | 30 | 8 | 16 | -40 | 160 | LF | 2000 |
| 2MT8 S0-S2 | Potravinářský atest | Antistatický |  | transp. | 1,3 | 1,3 | 30 | 8 | 16 | -40 | 160 | HF | 2000 |
| 2T12 U0-U-S2 | Potravinářský atest | Antistatický |  | transp. | 1,4 | 1,3 | 30 | 12 | 24 | -30 | 100 | HF | 2000 |
| 2FG12 S0-S3 WHITE |  |  |  | bílá | 1,1 | 1,5 | 40 | 12 | 24 | -40 | 250 | HF | 1400 |
| SILON | | | | | | | | | | | | | |
| SILON 25 w | Potravinářský atest |  |  | bílá | 2,5 | 1,3 | 30 | 10 | 10 | -20 | 120 | LF | 2000 |
| SILON 25 HC |  | Antistatický |  | antracit | 2,5 | 1,6 | 30 | 10 | 10 | -20 | 120 | LF | 2000 |
| SILON 40 HC |  | Antistatický |  | antracit | 4 | 2,4 | 60 | 10 | 10 | -20 | 120 | LF | 2000 |
| SILON 60 HC |  | Antistatický |  | antracit | 5,5 | 3,4 | 100 | 10 | 10 | -20 | 120 | LF | 2000 |
| SILON 60 NA |  | Antistatický |  | zelená | 5,5 | 3,4 | 100 | 10 | 10 | -20 | 120 | LF | 2000 |
| PVC | | | | | | | | | | | | | |
| 1M6 U0-V3 A N |  | Antistatický |  | černá | 0,8 | 0,8 | 20 | 6 | 6 | -10 | 60 | LF | 3500 |
| 1M6 U0-V5 |  | Antistatický | Snížená hlučnost (1) | zelená | 1 | 1,1 | 20 | 6 | 6 | -10 | 60 | MF | 3000 |
| 1M6 U0-V5 w | Potravinářský atest | Antistatický | Snížená hlučnost (1) | bílá | 1 | 1,1 | 20 | 6 | 6 | -10 | 60 | MF | 3000 |
| 1M6 U0-V5 N |  | Antistatický | Snížená hlučnost (1) | černá | 1 | 1,1 | 20 | 6 | 6 | -10 | 60 | LF | 3000 |
| 1M6 U0-V5 FM N |  | Antistatický | Snížená hlučnost (1) | černá | 1,1 | 1 | 30 | 6 | 6 | -10 | 60 | LF | 3000 |
| 1M6 U0-V5 SM N |  | Antistatický | Snížená hlučnost (1) | černá | 1 | 1,1 | 20 | 6 | 6 | -10 | 60 | LF | 2000 |
| 1M6 V5-V5 |  | Antistatický |  | zelená | 1,8 | 2 | 30 | 6 | 6 | -10 | 60 | MF | 3000 |
| 1M12 U0-V5 N |  | Antistatický | Snížená hlučnost (1) | černá | 1,8 | 2 | 30 | 12 | 12 | -10 | 60 | LF | 2000 |
| 1M12 U0-V5 FH N |  | Antistatický | Snížená hlučnost (1) | černá | 2 | 2,1 | 30 | 12 | 12 | -10 | 60 | MF | 2000 |
| 1M12 U0-V5 SM N |  | Antistatický | Snížená hlučnost (1) | černá | 2,1 | 2 | 30 | 8 | 8 | -10 | 60 | LF | 2000 |
| 2T5 0-V-0 | Potravinářský atest | Antistatický |  | bílá | 1,6 | 1,7 | 20 | 5 | 10 | -10 | 60 | LF | 2000 |
| 2MT5 U0-V3 N |  | Antistatický | Snížená hlučnost (1) | černá | 1,8 | 2 | 20 | 6 | 12 | -10 | 60 | LF | 3000 |
| 2MT5 U0-V3 FH N |  | Antistatický |  | černá | 2,1 | 1,9 | 30 | 6 | 12 | -10 | 60 | MF | 2000 |
| 2MT5 U0-V3 SM N |  | Antistatický | Snížená hlučnost (1) | černá | 1,9 | 2 | 20 | 6 | 12 | -10 | 60 | LF | 2000 |
| 2M8 U0-V-U0 | Potravinářský atest | Antistatický |  | natural | 1,5 | 1,5 | 30 | 8 | 16 | -10 | 60 | LF | 3000 |
| 2T8 U0-V-0 | Potravinářský atest |  |  | natural | 1,4 | 1,4 | 30 | 8 | 16 | -10 | 60 | LF | 3000 |
| 2M8 U0-V5 A |  | Antistatický |  | zelená | 2 | 2,3 | 30 | 8 | 16 | -10 | 60 | MF | 3500 |
| 2M8 U0-V5 W | Potravinářský atest |  |  | bílá | 2 | 2,3 | 30 | 8 | 16 | -10 | 60 | MF | 3000 |
| 2M8 U0-V5 PN W | Potravinářský atest |  |  | bílá | 2,2 | 2,3 | 30 | 8 | 16 | -10 | 60 | MF | 2000 |
| 2M8 U0-V5 blue | Potravinářský atest |  |  | modrá | 2 | 2,3 | 30 | 8 | 16 | -10 | 60 | MF | 3000 |
| 2M8 U0-V5 FM |  | Antistatický |  | zelená | 2,1 | 2,3 | 30 | 8 | 16 | -10 | 60 | MF | 3000 |
| 2M8 U0-V5 FM N |  | Antistatický |  | černá | 2,1 | 2,3 | 30 | 8 | 16 | -10 | 60 | HF | 3000 |
| 2M8 U0-V5 PS GR |  | Antistatický |  | šedá | 2,3 | 2,3 | 30 | 8 | 16 | -10 | 60 | HF | 500 |
| 2M8 U0-V5 RT GR |  | Antistatický |  | šedá | 2,2 | 2,3 | 30 | 8 | 16 | -10 | 60 | HF | 2000 |
| 2M8 V5-V5 W | Potravinářský atest |  |  | bílá | 2,5 | 3 | 50 | 8 | 16 | -10 | 60 | MF | 2000 |
| 2M8 V5-V5 blue | Potravinářský atest |  |  | modrá | 2,5 | 3 | 50 | 8 | 16 | -10 | 60 | MF | 2000 |
| 2M8 U0-V17 GP |  | Antistatický |  | zelená | 5,2 | 3,7 | 50 | 8 | 16 | -10 | 60 | HF | 2000 |
| 2M10 U0-V10 |  |  |  | zelená | 2,8 | 3,3 | 50 | 10 | 20 | -10 | 60 | MF | 3000 |
| 2M10 U0-V10 W |  |  |  | bílá | 2,8 | 3,3 | 50 | 10 | 20 | -10 | 60 | MF | 3000 |
| 2M10 U0-V10 blue |  |  |  | modrá | 2,8 | 3,1 | 50 | 10 | 20 | -10 | 60 | MF | 3000 |
| 2M12 U0-V-U0 GR |  | Antistatický | Snížená hlučnost (1) | šedivá | 1,7 | 1,6 | 40 | 12 | 24 | -10 | 60 | LF | 3000 |
| 2T12 U0-V0 |  |  |  | zelená | 2,5 | 2,6 | 80 | 12 | 24 | -10 | 60 | LF | 2000 |
| 2M12 U0-V3 |  | Antistatický | Snížená hlučnost (1) | zelená | 1,9 | 2,1 | 40 | 12 | 24 | -10 | 60 | LF | 3000 |
| 2M12 U0-V3 N |  | Antistatický | Snížená hlučnost (1) | černá | 1,9 | 2,1 | 40 | 12 | 24 | -10 | 60 | LF | 3000 |
| 2MT12 X0-V6 FH N |  | Antistatický |  | černá | 2,1 | 2 | 60 | 12 | 24 | -10 | 60 | MF | 2000 |
| 2M12 U0-V7 LG |  | Antistatický | Snížená hlučnost (1) | zelená | 2,4 | 2,4 | 40 | 12 | 24 | -10 | 60 | HF | 2000 |
| 2M12 U0-V8 RT |  | Antistatický | Snížená hlučnost (1) | zelená | 2,3 | 2,4 | 40 | 12 | 24 | -10 | 60 | HF | 2000 |
| 2M12 U0-V10 A |  | Antistatický | Snížená hlučnost (1) | zelená | 2,5 | 2,9 | 50 | 12 | 24 | -10 | 60 | MF | 3500 |
| 2M12 U0-V10 W | Potravinářský atest |  | Snížená hlučnost (1) | bílá | 2,5 | 2,9 | 50 | 12 | 24 | -10 | 60 | MF | 3000 |
| 2M12 U0-V10 N |  | Antistatický | Snížená hlučnost (1) | černá | 2,9 | 3,5 | 60 | 12 | 24 | -10 | 60 | LF | 3000 |
| 2M12 U0-V10 RT |  | Antistatický | Snížená hlučnost (1) | zelená | 2,6 | 2,6 | 50 | 12 | 24 | -10 | 60 | HF | 2000 |
| 2T12 U0-V10 |  | Antistatický |  | zelená | 2,5 | 2,9 | 50 | 12 | 24 | -10 | 60 | MF | 3000 |
| 2T12 U0-V10 W | Potravinářský atest |  |  | bílá | 2,5 | 2,9 | 50 | 12 | 24 | -10 | 60 | MF | 3000 |
| 2M12 V5-V10 |  |  |  | zelená | 3 | 3,5 | 80 | 12 | 24 | -10 | 60 | MF | 2000 |
| 2M12 V5-V10 W | Potravinářský atest |  |  | bílá | 3,1 | 2,8 | 80 | 12 | 24 | -10 | 60 | MF | 2000 |
| 2T12 V5-V10 W | Potravinářský atest |  |  | bílá | 3 | 3,5 | 80 | 12 | 24 | -10 | 60 | MF | 2000 |
| 2T12 V5-V10 blue | Potravinářský atest |  |  | modrá | 3,1 | 3,5 | 80 | 12 | 24 | -10 | 60 | MF | 2000 |
| 2M12 U0-V15 W | Potravinářský atest |  | Snížená hlučnost (1) | bílá | 3 | 3,4 | 80 | 12 | 24 | -10 | 60 | MF | 3000 |
| 2M12 U0-V15 CL W | Potravinářský atest |  | Snížená hlučnost (1) | bílá | 5,5 | 3,5 | 80 | 12 | 24 | -10 | 60 | MF | 2000 |
| 2M12 U0-V15 FB W | Potravinářský atest |  | Snížená hlučnost (1) | bílá | 4,1 | 3,5 | 80 | 12 | 24 | -10 | 60 | MF | 2000 |
| 2M12 U0-V15 GPL N |  | Antistatický | Snížená hlučnost (1) | černá | 3,8 | 3,5 | 60 | 12 | 24 | -10 | 60 | HF | 2000 |
| 2M12 U0-V15 ST W | Potravinářský atest |  | Snížená hlučnost (1) | bílá | 3,6 | 3,5 | 80 | 12 | 24 | -10 | 60 | MF | 2000 |
| 2M12 U0-V20 GP |  | Antistatický | Snížená hlučnost (1) | zelená | 5,5 | 3,9 | 50 | 12 | 24 | -10 | 60 | HF | 2000 |
| 2T12 U0-V20 GP W | Potravinářský atest |  |  | bílá | 5,5 | 3,9 | 50 | 12 | 24 | -10 | 60 | HF | 2000 |
| 2T20 V10-V10 W A | Potravinářský atest | Antistatický |  | bílá | 4,5 | 5,4 | 120 | 20 | 40 | -10 | 60 | MF | 2000 |
| 2M20 U0-V25 RT |  |  | Snížená hlučnost (1) | zelená | 5 | 5,7 | 100 | 20 | 40 | -10 | 60 | MF | 2000 |
| 3T18 U0-V0 |  |  |  | zelená | 3,7 | 3,9 | 120 | 18 | 36 | -10 | 60 | LF | 2000 |
| 3M18 U0-V15 A |  | Antistatický | Snížená hlučnost (1) | zelená | 4,2 | 4,9 | 100 | 18 | 36 | -10 | 60 | MF | 3000 |
| 3M18 U0-V15W | Potravinářský atest |  | Snížená hlučnost (1) | bílá | 4,2 | 4,9 | 100 | 18 | 36 | -10 | 60 | MF | 3000 |
| 3T18 U0-V15 |  | Antistatický |  | zelená | 4,2 | 4,9 | 100 | 18 | 36 | -10 | 60 | MF | 3000 |
| 3T18 U0-V15 W | Potravinářský atest |  |  | bílá | 4,2 | 5 | 100 | 18 | 36 | -10 | 60 | MF | 3000 |
| 3T18 V10-V20 W | Potravinářskýk atest | Antistatický |  | bílá | 6,7 | 7,9 | 100 | 18 | 36 | -10 | 60 | MF | 2000 |
| 3T30 V10-V10 W | Potravinářský atest | Antistatický |  | bílá | 6,3 | 7,4 | 200 | 30 | 30 | -10 | 60 | MF | 2000 |
| PVC SAMOZHÁŠECÍ | | | | | | | | | | | | | |
| 1M12 U0-V5 PN FR |  | Antistatický | Snížená hlučnost (1) | antracit | 1,8 | 1,9 | 40 | 12 | 12 | -10 | 60 | HF | 2000 |
| 2M5 U0-V5 PN FR |  | Antistatický |  | antracit | 1,9 | 2,1 | 40 | 6 | 12 | -10 | 60 | HF | 2000 |
| 2M12 U0-V-U0 FR |  | Antistatický | Snížená hlučnost (1) | antracit | 2,5 | 2,5 | 40 | 12 | 24 | -10 | 60 | LF | 2000 |
| 2M12 U0-V7 LG FR |  | Antistatický | Snížená hlučnost (1) | antracit | 2,7 | 2,4 | 40 | 12 | 24 | -10 | 60 | HF | 2000 |
| 2M12 U0-V10 FR |  | Antistatický | Snížená hlučnost (1) | antracit | 2,5 | 2,9 | 50 | 12 | 24 | -10 | 60 | MF | 3000 |
| 2M12 U0-V10 RT FR |  | Antistatický | Snížená hlučnost (1) | antracit | 2,7 | 2,9 | 60 | 12 | 24 | -10 | 60 | HF | 2000 |
| 2T12 U0-V10 FM FR |  | Antistatický |  | antracit | 2,6 | 2,9 | 50 | 12 | 24 | -10 | 60 | MF | 3000 |
| 2M12 U0-V20 FB FR |  | Antistatický | Snížená hlučnost (1) | antracit | 4,6 | 3,9 | 50 | 12 | 24 | -10 | 60 | HF | 2000 |
| 2M12 U0-V20 GP FR |  | Antistatický | Snížená hlučnost (1) | antracit | 5,5 | 3,9 | 50 | 12 | 24 | -10 | 60 | HF | 2000 |
| 2M12 U0-V30 RL FR |  | Antistatický | Snížená hlučnost (1) | antracit | 8,5 | 5,8 | 60 | 12 | 24 | -25 | 60 | HF | 1200 |
| PVC AGR SERIE | | | | | | | | | | | | | |
| 2M8 U0-V5 VM AGR |  |  |  | zelená | 2 | 2,2 | 30 | 8 | 16 | -15 | 60 | MF | 3000 |
| 2M12 U0-V10 VM AGR |  |  |  | zelená | 2,5 | 2,9 | 50 | 12 | 24 | -15 | 60 | MF | 3000 |
| 2M12 V5-V10 VM AGR |  |  |  | zelená | 3,1 | 3,6 | 80 | 12 | 24 | -15 | 60 | MF | 2000 |
| 2T12 V5-V10 VM AGR |  |  |  | zelená | 3,1 | 3,6 | 80 | 12 | 24 | -15 | 60 | MF | 2000 |
| 2T12 V10-V12 VM AGR |  |  |  | zelená | 4 | 4,6 | 80 | 12 | 24 | -15 | 60 | MF | 2000 |
| 3M15 U0-V15 VM AGR |  |  |  | zelená | 4,1 | 4,6 | 100 | 18 | 36 | -15 | 60 | MF | 3000 |
| 3M15 V5-V10 VM AGR |  |  |  | zelená | 4,1 | 4,8 | 100 | 15 | 30 | -15 | 60 | MF | 2000 |

(1) Tichý běh: pásy mají na spodní straně tkaninu LdB se sníženým třením (nižší hlučnost)  
(2) Při vratném pohybu pásu je minimální průměr dvojnásobný  
(3) Elastické pásy „EL“: povolené namáhání při 8% předpětí  
(4) Tření transportního povrchu  
LF nízké  
MF střední  
HF vysoké